轮胎胶

产品描述

高初黏轮胎胶是一款专为高附着力需求设计的高性能胶粘剂，具备极高的初黏性，确保在接触瞬间即可牢固粘附各种基材，适用于快速粘接应用。该产品特别适用于轮胎标签、橡胶制品临时固定、汽车制造中的保护膜粘接，以及物流标签、电子部件固定等需要高初黏性的场景。

高初黏的特性使其在低压力下即可实现高强度粘接，即便在复杂曲面或低表面能材料（如PP、PE、橡胶等）上，也能提供优异的粘附力。其优异的耐候性、耐水性和耐化学性确保胶粘剂在恶劣环境下仍能保持稳定性能。

基本特性

超高初黏性：可瞬间粘附多种基材，适用于快速贴合应用。

卓越的持粘力：长时间使用不易脱落，确保粘接稳定性。

优异的耐候性：抗湿热、耐水、耐油，不受环境影响。

广泛适用性：适用于橡胶、塑料、金属、复合材料等多种基材。

环保安全：低VOC配方，符合RoHS、REACH环保标准。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明无色溶液 | 目测 |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 600 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 45 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以镀铝pvc膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 21#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 140h+ | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 25.000 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

1、确保粘接表面干燥、清洁、无油污和灰尘，以获得最佳粘接效果。

2、对于低表面能材料（如PE、PP、橡胶等），建议进行表面处理（如电晕处理、底涂）以提高附着力。

3、胶水可采用滚涂、喷涂、刮涂等方式均匀涂布。

4、适宜干燥条件：热风烘干80-100℃，确保溶剂充分挥发，提高生产效率。

5、干燥后进行贴合，并使用适当压力和温度进行压合，建议静置12-24小时，使胶层充分固化以获得最佳粘接效果。

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶），1000kg/吨桶（IBC集装桶，适用于大批量使用）。

存放环境：建议存放于5~35℃的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0℃以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如因低温导致粘度增加，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

运输方式：产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

有效保证信息

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但应避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。

可提供全程技术支持，包括配方调整、应用优化、设备匹配等，并可根据客户需求提供定制化解决方案，以满足不同工艺要求。

产品稳定性

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。

适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。

如因产品本身质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持。