7098#

产品描述

高黏力可移胶是一款专为需要高粘结力且可移除的应用场景设计的高性能胶粘剂。该产品具备优异的初黏性、持黏性以及剥离强度，能够牢固粘接各种基材，同时具备可移除特性，不残留、不损伤被粘物表面。适用于镀铝PVC膜、金属箔、塑料薄膜（如BOPP、PET、PVC）及各类高附着力要求的材料。

广泛应用于电子标签、临时性粘附产品、广告装饰、保护膜、封装胶带等行业，能够在保证强力粘接的同时，提供优异的可移除性能。

基本特性

高粘结力：具有极高的初黏力和最终粘接强度，确保在各种材料表面都能牢固附着。

可移除性：可重复使用，在一定时间内可轻松移除，不留胶、不损坏粘附表面。

耐候性强：具备优异的耐温、耐湿性，不易受环境影响，适用于多种应用场景。

优异的耐久性：长时间使用后，仍能保持稳定的粘接性能，确保产品长期有效。

环保安全

采用低VOC环保配方，无毒无害，符合RoHS、REACH等环保标准。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 3184 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 50.595 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以软膜PET膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 6#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 100h+ | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 15.081 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

确保印刷品或覆膜材料表面干燥、无油污、无灰尘，以保证最佳粘接效果。对于光滑或特殊材质（如 PET、PVC），建议先进行表面处理（电晕或涂底胶），提高粘附力。可采用滚涂、喷涂、浸涂或刮涂等方式均匀涂布胶水。

可选择热风烘干，推荐温度80-100°C，溶剂挥发，提高生产效率。确保胶层完全干燥后再进行覆膜，以避免起泡或粘连问题。

干燥后，将上光膜与印刷品贴合，使用覆膜机进行压合，控制适当压力与温度。覆膜完成后，应静置 12-24 小时，让胶水充分固化，以获得最佳粘接强度。成品应存放于干燥、避光、通风的环境，避免高温、高湿影响粘接效果。

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶）1000kg/吨桶（IBC 集装桶，适用于大批量使用）

存放环境：建议存放于5~35°C的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0°C 以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如胶水因低温出现粘度增大，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

采用专业物流运输，确保运输过程中防雨、防晒、防潮。

产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

提供全国范围内送货上门服务，可协助客户安排仓储和交付。

有效保证信息

在 5~35°C 环境下，密封存储可保持6-12 个月不变质。避免阳光直射、高温、严寒或潮湿环境，以免影响胶水性能。

采用低 VOC、无毒环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品本身质量问题导致的粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。提供全程技术指导，包括配方调整、应用优化、设备匹配等。可根据客户需求提供定制化解决方案，满足不同工艺要求

产品稳定性

在5~35°C的环境下密封存储，可保持6-12 个月不变质。在适宜存储条件下，胶水不会出现分层、凝固、沉淀或流动性下降等现象。低温环境（0°C 以下）可能导致粘度增加或局部结块，可在室温放置恢复或低温搅拌后使用，不影响性能。

胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。覆膜后胶层不易开裂、脱层，保持长期粘接力。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。经过加速老化测试，产品仍能保持良好的粘接强度和透明度。

采用低 VOC 环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。无有害溶剂挥发，不对人体健康造成影响，在安全操作条件下无毒无害

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。

如因产品本身质量问题导致的粘接异常，本公司可提供技术支持。