9#

产品描述

上光膜胶水是一种专为印刷品覆膜工艺设计的高性能溶剂型胶粘剂。该产品具有优异的透明度、粘接强度和耐候性，能够有效增强印刷品表面的光泽度、耐磨性及防水性能，使产品外观更加精美，同时提升印刷品的使用寿命。适用于各类纸张、塑料薄膜（如 BOPP、PET、PVC）、金属箔及其他覆膜材料，广泛应用于书籍封面、食品包装、化妆品包装、高端海报及礼盒包装等领域。

基本特性

 1、优异的粘接性能：适用于多种材质，包括纸张、BOPP、PET、PVC 及铝箔等。

具有良好的初粘力及最终粘接强度，确保覆膜牢固不脱层。

 2、高透明度与光泽度：透明度高，不影响印刷品颜色，能显著提升印刷品的光亮度。

 3、耐水性与耐候性：上光膜胶水具有较强的防水、防潮能力，适用于高湿度环境。

抗紫外线照射，长时间使用不易泛黄或开裂。

 4、操作便利：适用于自动化涂布设备，干燥速度快，提高生产效率。

适应多种涂布方式，包括滚涂、喷涂、浸涂等。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 2583 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 34.705 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以软PET膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 4#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 48h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 4.495 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

确保印刷品或覆膜材料表面干燥、无油污、无灰尘，以保证最佳粘接效果。对于光滑或特殊材质（如 PET、PVC），建议先进行表面处理（电晕或涂底胶），提高粘附力。可采用滚涂、喷涂、浸涂或刮涂等方式均匀涂布胶水。

可选择热风烘干，推荐温度80-100°C，溶剂挥发，提高生产效率。确保胶层完全干燥后再进行覆膜，以避免起泡或粘连问题。

干燥后，将上光膜与印刷品贴合，使用覆膜机进行压合，控制适当压力与温度。覆膜完成后，应静置 12-24 小时，让胶水充分固化，以获得最佳粘接强度。成品应存放于干燥、避光、通风的环境，避免高温、高湿影响粘接效果。

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶）1000kg/吨桶（IBC 集装桶，适用于大批量使用）

存放环境：建议存放于5~35°C的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0°C 以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如胶水因低温出现粘度增大，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

采用专业物流运输，确保运输过程中防雨、防晒、防潮。

产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

提供全国范围内送货上门服务，可协助客户安排仓储和交付。

有效保证信息

在 5~35°C 环境下，密封存储可保持6-12 个月不变质。避免阳光直射、高温、严寒或潮湿环境，以免影响胶水性能。

采用低 VOC、无毒环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品本身质量问题导致的粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。提供全程技术指导，包括配方调整、应用优化、设备匹配等。可根据客户需求提供定制化解决方案，满足不同工艺要求

产品稳定性

在5~35°C的环境下密封存储，可保持6-12 个月不变质。在适宜存储条件下，胶水不会出现分层、凝固、沉淀或流动性下降等现象。低温环境（0°C 以下）可能导致粘度增加或局部结块，可在室温放置恢复或低温搅拌后使用，不影响性能。

胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。覆膜后胶层不易开裂、脱层，保持长期粘接力。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。经过加速老化测试，产品仍能保持良好的粘接强度和透明度。

采用低 VOC 环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。无有害溶剂挥发，不对人体健康造成影响，在安全操作条件下无毒无害

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。

如因产品本身质量问题导致的粘接异常，本公司可提供技术支持。