1088#

产品描述

1088标签胶是一款专为标签行业设计的高性能胶粘剂，具备优异的初黏性、持久性及剥离强度，能够确保标签在各种基材表面上的牢固附着，同时具备良好的耐候性和耐老化性能。本产品适用于纸质标签、薄膜标签、电子标签、物流标签、食品包装标签、医药标签及特殊耐高温标签，可适用于玻璃、金属、塑料（如PET、PP、PVC）、橡胶及其他多种基材。

该产品采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH环保标准，适用于食品、医药包装等对环保和安全性要求较高的应用场景。

基本特性

高初黏性：确保标签能够快速粘附于各种基材表面。

优异的持粘力：长时间粘贴不脱落，适用于长效应用。

良好的剥离强度：兼顾易剥离性和粘接稳定性，满足不同应用需求。

耐候性强：耐湿、耐热、耐化学性，适用于多种环境。

环保安全：低VOC配方，符合RoHS、REACH环保标准。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 1826 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 48.292 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以镀铝pvc膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 8#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 48h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 9.357 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

确保粘接表面干燥、清洁、无油污和灰尘，以获得最佳粘接效果。

对于低表面能材料（如PE、PP、橡胶等），建议进行表面处理（如电晕处理、底涂）以提高附着力。

胶水可采用滚涂、喷涂、刮涂等方式均匀涂布。

适宜干燥条件：热风烘干80-100℃，确保溶剂充分挥发，提高生产效率。

干燥后进行贴合，并使用适当压力和温度进行压合，建议静置12-24小时，使胶层充分固化以获得最佳粘接效果

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶），1000kg/吨桶（IBC集装桶，适用于大批量使用）。

存放环境：建议存放于5~35℃的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0℃以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如因低温导致粘度增加，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

运输方式：产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

有效保证信息

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但应避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。

可提供全程技术支持，包括配方调整、应用优化、设备匹配等，并可根据客户需求提供定制化解决方案，以满足不同工艺要求。

产品稳定性

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。

适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。如因产品本身质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持。