9098#

产品描述

9088#可移胶是一款专为需要临时固定和方便移除的应用设计的高性能胶粘剂。其优异的初黏性和持久的粘接力，能够确保在各种基材表面上提供强大的粘接力，并能够在需要时无残胶地轻松移除。本产品广泛应用于电子产品保护膜、广告标识、表面保护、临时固定等多个行业，尤其适用于玻璃、塑料（如PET、PP、PVC）、金属、橡胶等材料。

此款可移胶采用环保低VOC配方，符合RoHS、REACH环保标准，且可安全用于食品、医药等对环保和安全性要求较高的行业。

基本特性

高初黏性：确保在多种表面上快速粘附，实现即时固定。

持久粘接力：长时间粘接不脱落，满足长期使用要求。

易剥离性：移除时无残胶，适用于临时固定需求。

耐候性强：具备优良的耐湿、耐热、耐化学性，适用于多种环境条件。

环保安全：低VOC配方，符合RoHS、REACH环保标准，无毒无害。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 1800 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 36 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以软膜PET制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 6#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 48h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 10 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

表面处理：确保粘接表面清洁、干燥，无油污和灰尘。

胶水涂布：可采用滚涂、刮涂、喷涂等方式均匀涂布。

干燥条件：热风烘干，温度控制在80-100℃，确保溶剂充分挥发，提高生产效率。

贴合压合：干燥后进行贴合，并使用适当压力和温度进行压合，建议静置12-24小时，确保胶层完全固化。

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶），1000kg/吨桶（IBC集装桶，适用于大批量使用）。

存放环境：建议存放于5~35℃的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0℃以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如因低温导致粘度增加，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

运输方式：产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

有效保证信息

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但应避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。

可提供全程技术支持，包括配方调整、应用优化、设备匹配等，并可根据客户需求提供定制化解决方案，以满足不同工艺要求。

产品稳定性

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。

适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。如因产品本身质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持。