V08

产品描述

双面胶是一款高性能功能性胶粘产品，专为高粘接要求的工业和消费应用设计。其双面粘附特性使其能够在两种不同材料之间提供强大的连接力，同时保持柔韧性和耐久性。适用于电子设备组装、汽车零部件固定、医疗用品粘接、家居装饰、户外广告安装、纺织品粘合等多种应用场景。

该产品具备高初黏性，能够快速粘附，实现即时固定，适用于自动化生产工艺，同时提供优异的持久粘接力，即使在潮湿、高温或户外环境下也能保持稳定粘接效果。

基本特性

优异的持黏力：能够长期保持粘接强度，不易脱落，适用于长期粘接需求。

强剥离强度：适用于各种材料，如塑料、金属、玻璃、橡胶、布料等。

耐候性强：适应不同温湿度环境，耐水、耐油、耐老化，可在户外长时间使用。

环保安全：低VOC配方，符合RoHS、REACH环保标准，无毒无害。

柔韧性优异：可用于弯曲、可拉伸表面，不影响材料原有特性。

典型技术指标

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 2213 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 49.150 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

我司以镀铝pvc膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 5#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 48h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 9.773 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

使用方法

确保粘接表面干燥、清洁、无油污和灰尘，以获得最佳粘接效果。

对于低表面能材料（如PE、PP、橡胶等），建议进行表面处理（如电晕处理、底涂）以提高附着力。

胶水可采用滚涂、喷涂、刮涂等方式均匀涂布。

适宜干燥条件：热风烘干80-100℃，确保溶剂充分挥发，提高生产效率。

干燥后进行贴合，并使用适当压力和温度进行压合，建议静置12-24小时，使胶层充分固化以获得最佳粘接效果。

包装与储存

包装规格：180kg/桶（标准塑料桶或金属桶），1000kg/吨桶（IBC集装桶，适用于大批量使用）。

存放环境：建议存放于5~35℃的干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射和高温环境，以防胶水变质。

密封保存：使用后请密封桶盖，避免长时间暴露于空气中，以防水分蒸发或胶水受污染。

防冻防潮：冬季低温环境（0℃以下）可能会影响胶水流动性，建议存放于保温环境；如因低温导致粘度增加，可适当加温至室温并搅拌均匀后使用。

运输方式：产品为非危险品，可通过普通货运渠道运输，但需避免剧烈震动、倾倒或泄漏。

有效保证信息

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品包装。

在正常操作条件下，对人体无刺激性，但应避免直接接触皮肤和眼睛，若不慎接触，请立即用清水冲洗。

本产品经过严格质量检测，符合行业标准，可提供质量检测报告。如因产品质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持或更换产品。

可提供全程技术支持，包括配方调整、应用优化、设备匹配等，并可根据客户需求提供定制化解决方案，以满足不同工艺要求。

产品稳定性

在5~35℃环境下密封存储，可保持6-12个月不变质。

胶水在正常使用条件下不易受温度、湿度影响，粘接效果稳定。

适用于自动化和手工涂布，干燥均匀，不易出现拉丝、结皮或起泡现象。

胶层具有良好的抗氧化性、耐紫外线性能，长期暴露于光照环境不易黄变、老化。

具备耐湿热、耐水性，适用于潮湿或温度变化较大的环境，不易失效。

采用低VOC环保配方，符合RoHS、REACH、FDA等环保标准，可用于食品、药品包装领域。

本产品经过严格的质量检测和出厂检验，确保符合行业标准。

如因产品本身质量问题导致粘接异常，本公司可提供技术支持。