- 7068#（高性能胶粘剂）

- 产品描述：

7068是一款专为需要高粘结力的应用场景设计的高性能胶粘剂。该产品具备优异的初黏性、持黏性以及剥离强度，能够牢固粘接各种基材，同时具备可移除特性，不残留、不损伤被粘物表面。适用于EVA、海绵、橡塑及各类高初黏力要求的材料。

- 基本特性：

- 高粘结力：具有极高的初黏力和最终粘接强度，确保在各种材料表面都能牢固附着。

- 耐候性强：具备优异的耐温、耐湿性，不易受环境影响，适用于多种应用场景。

- 优异的耐久性：长时间使用后，仍能保持稳定的粘接性能，确保产品长期有效。

- 环保安全：采用低VOC环保配方，无毒无害，符合RoHS、REACH等环保标准。

- 技术参数表（TDS）

典型技术指标：

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 2021 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 49.706 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

以镀铝pvc膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 15#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 24h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 17.65N | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

产品使用准则：

- 应用指南：

- 表面处理：基材必须清洁、干燥、无油脂灰尘。对非极性或高光表面（如PET、PVC）推荐进行电晕处理或涂布底涂剂。

- 涂布方式：滚涂、喷涂、刮涂、浸涂均可，需确保均匀。

- 干燥工艺：推荐80-100°C热风烘干，必须确保胶层完全干燥（指触不粘）后方可进行覆合。

- 覆合与熟化：使用覆膜机在适当温度与压力下压合。建议覆合后静置（熟化）12-24小时以达到最佳最终强度。

- 包装储存：

- 包装规格：180kg/桶（塑料/金属桶）；1000kg/IBC吨桶。

- 储存条件：密封储存于5-35°C的阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射与高温。

- 保质期：在上述原装密封条件下，自生产日起6-12个月。

- 低温处理：若因低温（< 0°C）导致粘度增大或轻微结膏，可回温至室温并充分搅拌后使用，不影响性能。

- 7088#（高性能可移胶粘剂）

- 产品描述：

高黏力可移胶是一款专为需要高粘结力且可移除的应用场景设计的高性能胶粘剂。该产品具备优异的初黏性、持黏性以及剥离强度，能够牢固粘接各种基材，同时具备可移除特性，不残留、不损伤被粘物表面。适用于镀铝PVC膜、金属箔、塑料薄膜（如BOPP、PET、PVC）及各类高附着力要求的材料。广泛应用于电子标签、临时性粘附产品、广告装饰、保护膜、封装胶带等行业，能够在保证强力粘接的同时，提供优异的可移除性能。

- 基本特性：

- 高粘结力：具有极高的初黏力和最终粘接强度，确保在各种材料表面都能牢固附着。

- 可移除性：可重复使用，在一定时间内可轻松移除，不留胶、不损坏粘附表面。

- 耐候性强：具备优异的耐温、耐湿性，不易受环境影响，适用于多种应用场景。

- 优异的耐久性：长时间使用后，仍能保持稳定的粘接性能，确保产品长期有效。

- 环保安全：采用低VOC环保配方，无毒无害，符合RoHS、REACH等环保标准。

- 技术参数表（TDS）

典型技术指标：

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 2021 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 49.706 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

以镀铝pvc膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 7#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 48h | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 10.48N | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

产品使用准则：

- 应用指南：

- 基材处理：确保印刷品或薄膜表面清洁、干燥、无油污。对于PET、PVC等低表面能材料，建议进行电晕处理或涂布底涂剂以提升附着力。

- 涂布方式：适用于滚涂、喷涂、刮涂、浸涂，需保证胶层均匀。

- 干燥工艺：推荐80-100°C热风烘干，必须确保胶层完全干燥（指触干）后再进行覆合，以防气泡或粘连。

- 覆合与熟化：使用覆膜机在适当温度与压力下压合。建议覆合后静置（熟化）12-24小时，以获得最佳最终粘接强度。

- 包装储存：

- 包装规格：180kg/桶 (塑料/金属桶)；1000kg/IBC吨桶。

- 储存条件：5-35°C下，密封储存于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射与高温。

- 保质期：在上述原装未开封条件下，自生产日起 6-12个月。

- 注意事项：使用后请立即密封。若在0°C以下储存导致粘度增大，可于室温下回温并充分搅拌均匀后使用，不影响性能。

- 7088#（高性能可移胶粘剂）

- 产品描述：

高黏力可移胶是一款专为需要高粘结力且可移除的应用场景设计的高性能胶粘剂。该产品具备优异的初黏性、持黏性以及剥离强度，能够牢固粘接各种基材，同时具备可移除特性，不残留、不损伤被粘物表面。适用于镀铝PVC膜、金属箔、塑料薄膜（如BOPP、PET、PVC）及各类高附着力要求的材料。广泛应用于电子标签、临时性粘附产品、广告装饰、保护膜、封装胶带等行业，能够在保证强力粘接的同时，提供优异的可移除性能。。

- 基本特性：

- 高粘结力：具有极高的初黏力和最终粘接强度，确保在各种材料表面都能牢固附着。

- 可移除性：可重复使用，在一定时间内可轻松移除，不留胶、不损坏粘附表面。

- 耐候性强：具备优异的耐温、耐湿性，不易受环境影响，适用于多种应用场景。

- 优异的耐久性：长时间使用后，仍能保持稳定的粘接性能，确保产品长期有效。

- 环保安全：采用低VOC环保配方，无毒无害，符合RoHS、REACH等环保标准。

- 技术参数表（TDS）

典型技术指标：

| 物性 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 黏度（25℃/mPa·s） | 3184 | GB/T2794-2013 |
| 不挥发组分（wt%） | 50.595 |  |

*典型指标只供参考，具体以实际批次的测试报告为准。

以软膜PET膜制备的相应胶带的典型性能：

| 项目 | 典型指标 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 初黏性 | 6#钢球 | GB/T4852-2002 |
| 持黏性（1kg/完全滑落） | 100h+ | GB/T4851-2014 |
| 剥离强度（N/cm） | 15.081 | GB/T2792-2014 |

*典型指标只供参考，所制备胶带或其他成品性能具体以客户实际测试为准。

产品使用准则：

- 应用指南：

- 基材处理：确保印刷品或薄膜表面清洁、干燥、无油污。对于PET、PVC等低表面能材料，建议进行电晕处理或涂布底涂剂以提升附着力。

- 涂布方式：适用于滚涂、喷涂、刮涂、浸涂，需保证胶层均匀。

- 干燥工艺：推荐80-100°C热风烘干，必须确保胶层完全干燥（指触干）后再进行覆合，以防气泡或粘连。

- 覆合与熟化：使用覆膜机在适当温度与压力下压合。建议覆合后静置（熟化）12-24小时，以获得最佳最终粘接强度。

- 包装储存：

- 包装规格：180kg/桶 (塑料/金属桶)；1000kg/IBC吨桶。

- 储存条件：5-35°C下，密封储存于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射与高温。

- 保质期：在上述原装未开封条件下，自生产日起 6-12个月。

- 注意事项：使用后请立即密封。若在0°C以下储存导致粘度增大，可于室温下回温并充分搅拌均匀后使用，不影响性能。